実技課題解答及び解説

実技課題解答

「曲げ加工を利用したTIG溶接によるステンレス圧力容器の製作」

課題製作手順（一例）

※　下記にあげる製作手順の一例により、実技の解答及び解説とする。

| 手順 | 製作手順 | ポイント(留意事項等) | 参考資料(写真、図面等) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支給材の確認 | ・個数、厚さ、長さ等の確認。 ・不備があるものは交換する。 | 写真１ |
| 2 | 材料の算出 | ・枚数6枚 ・底板 125×125 1枚 ・平板 100×50 3枚 ・Ｌ字 100×151 1枚 ・コの字100×202 1枚 |  |
| 3 | 材料の切断 | ・長さをセットし正確に切断する。 ・切断した材料の長さを必ず測定する。 写真２：切断中 写真３：切断終了 ・切断によるひずみを取る。 写真４：切断後 写真５：ひずみ取り後 ・ヤスリやグラインダで端面加工してもよい ・ | 写真２ 写真３ 写真４ 写真５ |
| 4 | 曲げ加工 | ・確認のために曲げる箇所にケガキ線を入れる。 ・長さをセットし正確に曲げる。 ・切断で余った材料などを使い、試し曲げするとよい。 写真６：曲げ加工中 写真７：曲げ加工終了 ・プロトラクタやスコヤで角度を確認する。長さ寸法も確認する。 写真８：角度測定中 写真９：長さ測定中 | 写真６ 写真７ 写真８ 写真９ |
| 5 | 穴あけ | ・穴はひとつだけ、Ｌ字のパーツにあける。 ・穴をあける位置にけがき、そしてポンチを打つ。 写真１０：けがき・ポンチ ・φ10ｍｍのドリルを使用する。 ・先に下穴あけておいてもよい。 写真１１：下穴あけ ・安全作業、特に保護めがね・手袋に注意する。 写真１２：素手で作業 ・バリ取りをしておく。・ | 写真１０ 写真１１ 写真１２ |
| 6 | タック溶接 | ・組立て寸法を確認しながら図面どおりの位置で組立て・仮付けしていく。 ・底板にケガキを入れておくと組み立てやすい。 ・コの字、Ｌ字の位置に注意する。 写真１３：Ｌ字は上 ・各種固定用冶具を用いてもよい。ただし、マグネット等は使用しないほうが良い。磁気吹きします。 写真１４：クランプで固定中 ・組立ての間違いをしてしまったとき外せるよう薄く仮付けするとよい。 ・外した際は、仮付け部を除去しておく。 ・角度を確認しながら組み立てていくとよい。 写真１５：角度確認中 ・１パーツ１辺につき２箇所くらいずつ仮付けしていく。 写真１６：組み立て終了 | 写真１３ 写真１４ 写真１５ 写真１６ |
| 7 | 本溶接 | ・ひずみに注意しながら溶接順序を検討する。 ・溶接姿勢に注意する。 ・層数およびパス数は自由とする。ただし、最終層では必ず溶接棒を使用する。 ・一例；２層仕上げの１層目は溶接棒無しでもよいが、２層目は必ず溶接棒を使用する。 写真１７：１層目 写真１８：２層目仕上げ 写真１９：アークストライク発見 写真２０：アンダーカット発見 | 写真１７ 写真１８ 写真１９ 写真２０ |
| 8 | 水漏れチェック | ・材料の温度が冷めているのを確認する。 ・水を満杯入れ、周りをふき取り観察する。 ・漏れがあればそこを石筆やマジックインク等で印を入れ、水を抜く。補修をし再び水を入れチェックする。 写真２１：水入れ 写真２２：上面の漏れもチェック | 写真２１ 写真２２ |
| 9 | 水圧試験 | ・水圧試験機に製品を接続し、少しずつ圧を上げていく。 写真２３：接続中 写真２４：少しずつ ・最高圧力を測定する。 写真２５：割れました | 写真２３ 写真２４ 写真２５ |

解答例